제  3  장  철근 콘크리트 공사

3.1      콘크리트

가.     레 미 콘

1)  구체 공사에 사용되는 콘크리트는 KSF 4009(레디믹스트 콘트리트)의 규정에 합격한      레미콘을 사용함을 원칙으로하며 부득이한 경우 그러하지 못할때는 감독원의 승인을     얻어 시행해야한다.

2)   공 장 선 정

0 공장은 원칙적으로 K.S 표시허가 공장을 선정해야 한다.

0 공장의 선정에 있어 현장까지의 운반시간, 콘크리트의 제조능력 운반 차량수, 공장의           제조 설비, 품질관리 등을 고려하여야 한다.

0 공장의 선정 후 현장 대리인은 감독원의 승인을 받아야 한다.

3)   반 입 규 정

0 납품일시, 콘크리트 종류, 수량, 배출장소, 납품속도 등을 사전에 협의 계획을 세워     야 한다.

0 콘크리트 공사가 중단되는 일이 없도록 생산자와 긴밀하게 연락을 취하여야 한다.

0 운반이 원할하게 출입 및 반입경로를 고려하영야 한다.

0 재료의 분리가 일어나지 않도록 특별히 주의하여야 한다.

0 허용시간 경과된 레미콘에 대하여는 즉각 반출되어야 하며, 기타 검사는 KSF 4009       에 따라야 하며 품질이 불합리한 것은 감독원의지시에 따라 지체없이 반출하여야 한              다.

4)   콘크리트 배합비는 ALTERNATIVE NO. 1, ASTM C94에 의한다.

5)   콘크리트는 콘크리트 분류표에 명기된 슬럼프치와 일치되도록 배합하여야 한다.

6)  믹서 트럭으로 운반되거나 비벼진 콘크리트는 균질성을 지녀야한다.

7)   콘크리트를 배합하는데에 포졸란이 사용되어질 때 포졸란이 첨가된 시멘트는 물 시멘    트비를 계산할 목적으로 혼합된 시멘트로 간주해야 한다.

8)   배합설게는 콘크리트를 제조하기 한달 앞서 도급자가 제출하며, 감독원의 승인을 취득          하여야 한다.

나.     콘크리트 강도

철근용 콘크리트의 4주 압축강도는 210KG/㎠,

무근 콘크리트의 4주 압축강도는 310KG/㎠, 이상이어야 한다.

다.     시 멘 트

1)  시멘트는 KSL 5201(포틀랜드 시멘트)에 규정한 시멘트를 사용함을 원칙으로 한다.

2)  조금이라도 굳은 것이나 품질이 변질된 것은 사용치 못한다.

라.     물

물은 청정하고 유해량의 기름, 산, 알카리, 염류, 유기물 등을 포함하지 아니한 것을 사용한다.

마.     골  재

1)   골제는 청정, 견경, 내구적인 것으로 하고, 유해량의 먼지, 흙, 유기불순물 등을                  포함하지 아니한 것으로 한다.

2)   골재의 강도는 콘크리트중의 강화한 시멘트 풀 강도 이상의 것으로 하며, 알의 모양은          될 수 있는한 넓고 길죽하지 아니한 것을 사용하고 깬 자갈은 모가 둔각인 것을 사용      한다.

3)   골재의 입도는 잘고 굵음이 적당히 혼합된 것을 표준으로 한다.

바.     현장 콘크리트 배합

현장 콘크리트는 배합설계를 원칙으로 하며 배합설계가 불가능한 경우에는 골재의 최대 치수에 의한 표준품셈의 (B)배합을 적용하되 현장여건에 따라 배합 비율을 조정할 수 있다.

사.     현장 콘크리트 비빔

1)   현장 콘크리트 비빔은 믹서를 사용함을 원칙으로 한다.

2)   1회 비비기 분량은 믹서의 지정량을 초과하지 않도록 한다.

3)  드럼안의 비빈 콘크리트를 전부 내보낸 후가 아니면 다음번 재료를 투입하여서는 안     된다.

4)  비빔 시간은 재료 전부를 투입한 후 회전 외주속도가 매초 약 1M로서 1분간 이사???     으로 하고 그 비벼냄의 색깔이 같고 품질도 균일하게 되도록 비빈다.

5)   감독원의 승인을 얻은 때에는 손비비기라도 할 수 있으나 이때는 수밀성 비빔판 위에   서 비비고 모래와 시멘트를 건 비비기 3회 이상, 또한 자갈을 가하여 물 비비기 4회      이상으로 한다.

6)   일부 굳기 시작한 비벼둔 콘크리트는 사용치 아니한다.

아.     소요 슬럼프

콘크리트의 소요 슬럼프는 특기한 셩우를 제외하고는 모두 다음 범위 내에서 정한다. 단, 기초, 바닥판, 보에 대하여는 감독원의 승인을 얻어 22CM까지 슬럼프를 증가시킬 수 있다.

소요 슬럼프의 표준범위

장   소

진 동 다 짐 일 때

진동다짐이 아닐때

기 초. 바 닥.

판. 보

5 - 10 CM

15 - 19 CM

기 둥. 벽

10 - 15 CM

19 - 22 CM

자.     콘크리트 강도시험

1)   시험체 채취

슈 - 트를 통과하여 타설하기 직전의 콘크리트를 슬럼프치 및 강도시험 공시체용 콘   크리트로 한다.

2)   시 험 회 수

원칙적으로 매 콘크리트 타설구획 또는 배합비율이 달라질 때와 감독원이 필요하다고    인정할 때 감독원이 지정하는 시험기관에 의뢰하며 시험한 후 그 정석서를 감독원에     게 제출한다.

차.    콘크리트 치기

1)  콘크리트 부어 넣기 장소까지 운반도중 재료분리가 일어나지 않도록 빨리 운반해야       하며 만약, 재료분리가 일어 났을때에는 다시 비비기를하여 사용한다.

2)   콘크리트 운반에 U형 슈 - 트를 사용할 때에는 철재 또는 내부금속판 붙임으로 하며    경사는 4/10 - 7/ 10로 하고 일단 용기에 받은 후 부어 넣는다.

3)   콘크리트는 먼 곳의 구획부터 부어 넣기 시작한다.

4)   1구획에 있어서 콘크리트 부어 넣기는 그 펴면이 대략 수평지게 부어 나간다.

5)   부어 넣을 때 철근, 파이프, 나무벽돌, 기타 매설물이 이동되지 않도록 한다.

6)   콘크리트는 받는 통 등을 사용하여 부어 넣을 자리에 가금적 가까이하여 부어 넣는다.

7)  부어 넣을 때에는 진동기 또는 적당한 기구로 충분히 다지고 철근, 기타 매설물의 둘     레와 거푸집의 구석까지 차도록 한다.

8)   일반적으로 보는 밑바닥에서 윗면까지 총두께를 한 물에 부어 넣는다.

9)   콘크리트는 미리 계획한 작업구획을 완료할 때까지 계획하여 부어 넣는다.

10)  연속된 곳을 구획하여 부어 넣을 때에는 구획선을 잘 연구하여 이어붓기 자리를 가급    적 적게한다.

11) 이어 부음면은 수평 또는 수직으로 하고, 보 및 바닥판의 이어 붓기는 그간사이                 (SPAN)의 중앙부근에 두고, 기둥의 이어붓기는 바닥판 또는 기초 윗면에 둔다.

12) 수평의 이어붓기는 레이턴스의 모임을 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한       방법으로 표면에 고인물을 제거한다.

13)  콘크리트의 이어붓기는 이어붓기면의 레이턴스를 제거하고 그 면을 거칠게 한다. 이음  자리에는 필요에 따라 시멘트 풀칠하기 또는 좋은 배합의 모르터 바름 등을하여 콘크  리트 접착이 잘되게 하고 곧 콘크리트를 부어 넣는다.

14) 콘크리트 운반도중 조립된 철근이 변형되지 않도록 필요한 비게시설을하여 운반설비     및 인부가 직접 철근에 접하지 않도록 한다.

카.     보  양

1)   콘크리트를 부어 넣은 후에는 일광의 직사, 한기, 풍우 등을 피하고 수화 작용을 돕기          위하여 노출면을 거적으로 덮고 5일 이상 물 뿌리기 기타 방법으로 물기를 보존한다.

2)   콘크리트를 부은 후 3일간은 그 위를 보행하거나 가설재료, 기계공구, 기타 물건을 놓         아서는 안된다. 또 그 후 일지라도 굳은 중인 콘크리테에 해로운 충격 등을 주지 않도     록 주의한다.

3.2     거푸집

3.2.1      일반사항

가.    제  작

거푸집은 KSF 3110 규격품을 사용하여 작업 하중 콘크리트 측압 또는 진동 등의 외력에 견디고 유해량의 변형 비틀림이 생기지 않는 구조로서 시멘트 풀이 생기지 않도록 정밀히 제작한다.

나.    조  립

1)  거푸집은 설계도에 표시한 콘크리트 부재의 위체, 형상 및 치수에 정확하게 일치하지           않도록 가공 및 조립한다.

2)  콘크리트에 충격을 주지않고 각부를 단독으로 떼어낼수 있도록 제작 조립한다.

3)  재사용 거푸집은 파손된 것을 수리하고 콘크리트에 접하는 면은 충분히 청소한다.

4)  위치 치수를 정확히 유지하기 위하여 적당한 각격으로 지주, 띠장, 멍에, 연결대,                가새, 쐐기, 보울트, 새퍼레이터 등을 사요한다.

5)  각종 설비공사와 충분한 협조로 매설해야 될 항목들을 빠짐없이 정확한 위체에 필요            수량을 매입하고 콘크리트 타설시 이동하지 않도록 견고하게 부착시킨다.

다.    검  사

거푸집은 콘크리트 부어 넣기에 앞서 설계치수의 확인, 매입 철물의 위치 및 수량, 받침기둥의 안전성, 청소상태 등에 대해서 감독원의 검사를 받아야 한다.

라.    박 리 재

박리제는 콘크리트의 품질 및 표면마무리 재료의 부착에 유해한 영향을 끼치지 않는 것으로서 감독원의 승인을 받아 철근 배근전에 사용한다.

마.    소 제 구

기둥, 벽의 거푸집에는 반드시 소제구를 만들고 콘크리트 치기 직전에 물로서 청소한 후 이를 완전히 막는다.

바.    거푸집의 해체

1)  거푸집은 감독원의 승인을 받아 깨끗하게 해체하고 콘크리트를 비벼 넣은 익일부터      계산하여 다음의 일수를 경과한 후 철거하되 콘크리트 정화에 미치는 기후, 하중, 보     양 상태 등의 조건에 따라 감독원이 기간을 증감할 수 있다.

최 저 기 온

기초, 보옆,

기둥옆, 벽옆

보밑, 바닥판밑

비              고

5℃ 이상

5일

11일

지주의 바꾸어 대기 및

철거기간은 포함되지 않음

18℃ 이상

4일

9일

2)  최저 기온이 5℃ 미만일때는 1일을 0.5일로 환산하여 존지기간을 연장하고 기온이 0℃  이하가 되었을 때는 존치기간에 신입하지 않는다.

3)  거푸집은 구조물을 해치지 않도록 떼어내고 충격, 진동을 주지 않도록 한다.

사.    지 주 철 거

바닥판 및 보의 지주는 그 위에 하중을 받을때에는 6주간, 하중을 받지 않을 때에는 4주간 경과 후 철거한다.

단, 공사기간등으로 서정일수 전에 철거를 해야 할 경우에는 반드시 감독원의 지시에 따라 철거한다.

아.    배선 배관용 구멍

전선 및 급수, 급탕관, 배수관등 배관상 필요로 콘크리트 벽체, 기둥 등에 구멍을 만들 때에는 거푸집 조립시 철관 또는 틀 등을 짜넣어 배관공사에 지장이 없도록 한다.

자)    제치장 거푸집

1) 제치장 콘크리트용 거푸집은 줄눈 치장의 모양 및 기타 재질등 감독원의 지시에 따라    제작 조립하되 시멘트 풀이 새지 않도록 정밀히 짠다.

2) 직접 콘크리트에 접하는 곳은 지정하는 재료의 널을 사용하여 곱게 대패질 한 후 제     작 조립한다.

차.    거푸집 제거후 검사

거푸집 제거후 콘크리트에 불량 부분이 발견되었을 때는 곧 그 부분을 완전히 제거하고 감독원의 지시에 따라 좋은 배합의 모르터 또는 콘크리트를 빈틈없이 다져 넣는다.

3.3      철   근

3.3.1      일반사항

가.     철 근 재 료

1)  철근은 KSD 3504 SD 30(철근콘크리트용봉강)의 규정에 합격한 이형철근을 사용함을      원칙으로 한다.

2)   이형철근의 지름은 공칭지름에 의한다.

나.     철근의 취급 및 저장

1)  철근을 직접 땅바닥에 놓은 것을 피하고 장기간 비와 이슬을 맞지 않도록 저장하여       녹이 나지 않도록 한다.

2)   철근은 각 종류별로 정돈하여 놓는다.

다.     철근의 청소

1)  철근을 조립하기 전에 청소하고 녹, 기름 및 먼지 기타 콘크리트와의 부착력을 감소시   킬 우려가 있는 것은 제거한다.

2)  조립후 장기간 경화된 철근은 다시 검사하여 변형된 것을 바로 잡고 필요에 따라 청     소한다.

라.     철근의 가공

1)   가공 전에 심히 굽은 철근은 구조상 중요한 개소에는 쓰지 않는다.

2)   철근은 설계도에 기재된 지수와 형상에 맞추어 정확하게 절단 가공한다.

3)   특별한 지시가 없는 한 철근의 구부림은 아래 요령에 따른다.

0 단부 구부리기에 있어서 곡율반경은 지름의 1.5배 이상으로 한다.

0 중간부 구부리기는 90도 이하를 원칙으로 하고 곡율반경은 지름의 6배 이상으로 한      다.

지름 16mm 이상의 주근 중간부를 90도 이상 구부릴 때에는 감독원의 승인을 얻는         다.

마.     철근의 조립 및 검사

1)  철근은 정확한 위치에 배근하고 콘크리트를 부어넣기를 완료할 때까지 이동하거나        변형되지 않도록 견고하게 조립한다.

철근의 교차점은 0.9mm(#20)이상의 도금되지 아니한 절선으로 결속한다.

2)   철근과 거푸집과의 간격은 스페이서, 세퍼레이터 등으로 괴어 정확히 유지한다.

3)   스페이서 및 세퍼레이터는 기성 콘크리트 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용함을 원    칙으로 하고 사용간격은 다음을 기준으로 한다.

구 조 별

명   칭

사 용 간 격

비   고

슬 래 브

스페이서

가로,세로 각각 0.9m마다 1    개

상부,하부

각각 사용

보

스페이서

길이 1m마다 1개

세퍼레이터

길이 1m마다 1개

기    둥

스페이서

높이 1m마다 1개

옹    벽

스페이서

가로, 세로 각각 0.9m마다 1    개

내부,외부

각각 사용

세퍼레이터

가로, 세로 각각 0.9m마다 1    개

4)   특별한 지시가 없는 철근과 철근의 순 간격은 굵은 골재 최대치수의 1.25배 이상이고           25mm 이상 또는 공칭지름의 1.5배 이상으로 한다.

바.    이  음

1)  이음의 위치는 응력이 큰 곳을 피하고 또한 같은 위치에 집중하지 않도록 주의한다.

2)  철근 이음은 겹친 이음을 원칙으로 하되 전기용접을 할 경우 감독원의 승인을 받는      다.

3)   이음의 겹친 길이는 철근지름의 40배를 표준으로 하고 지름이 다를 때에는 작은 철근           지름의 40배로 한다.

4)   이음부분의 철근 응력이 적거나 압축철근으로 큰 인장력이 생기지 않는 곳에서는 겹     친 길이를 작은 철근 지름의 25배 경감할 수 있다.

사.     정  착

1)   특별한 지시가 없는 한 인장철근의 정착길이는 작은 철근지름의 40배 이상으로 한다.

2)   철근 정착부의 응력이 적거나 압축철근 일때에는 작은 철근지름의 25배 이상으로 한     다.

아.     철근의 피복두께

철근에 대한 콘크리트 피복 두께의 최소값은 특별한 지시가 없는 한 아래 증 큰 값으로 한다.

1)  다음표의 값

2)  주근에 대한 피복두께는 주근 공칭지름이 1.5배

철근에 대한 콘크리트의 피복두께 최소값

구  조  부  분  의    종  별

최소값(CM)

흙에 접하지

않은 부분

바닥슬래브 ,지붕슬래브

내력벽 이외의 벽

마무리 있을때

2

마무리 없을때

3

기둥, 보, 내력벽

실  내

마무리 있을때

3

마무리 없을때

3

실  외

마무리 있을때

3

마무리 없을때

4

옹                            벽

4

직접 흙에

접하는 부분

기둥, 보 ,바닥슬래브, 내력벽

4

기초, 옹벽

6

3.4      한중 콘크리트

가.   극한기와 다설기에는 공사를 중지함을 원칙으로 하되 필요에 따라 감독원에게 절차서를 제출하여 승인을 득해야 한다.

나.   도급자는 공사 시작전에 한중 콘크리트에 사용될 자재와 시설, 배합양생의 방법 및 그것들의 관리방법등 필요한 사항을 정해야 한다.

다.   필요한 곳에서는 부수적인 준비를하여 요구된 콘크리트 타설 온도를 유지하기 위해 잔골재 및 굵은 골재를 가열할 수 있도록 해야 한다.

잔 골재나 굵은 골재를 가열하기 위해 저장고나 골재 저장소에 더운 증기를 투입해서는 안된다.

라.   허용되는 콘크리트의 온도 범위는 다음과 같다.

0 단면의 최소크기가 915MM 미만 : 13 - 24℃

0 MASS 콘크리트의 최소 크기가 915 MM이상 : 7 - 18℃

마.    도급자는 요구된 바와 같이 혼합될 물과 골재를 미리 가열시켜야 하고 재료를 믹서에 투입하기 전에 얼음덩이 등을 제거해야 한다.

바.    동결된 지반위에 콘크리트를 부어 넣어서는 안된다.

사.    받침 기둥은 동결된 지반위에 세워서는 안된다.

지반이 동결될 염려가 있을 때는 받침대 밑을 보온하여 그 동결을 방지한다.

아.   콘크리트를 타설하기 전에 콘크리트가 타설될 표면에 존재하는 절빙, 눈, 서리 등을 제거해야 한다.

그 표면의 온도는 2℃이상이 되도록 해야 한다.

자.    거푸집 떼어내기는 소요 압축강도가 얻어진 것을 확인하고 감독원의 승인을 얻는다.

3.5      서중 콘크리트

가.    도금자는 절차서를 제출하여 승인을 득해야 한다.

나.    다음과 같은 방법은 콘크리트 배합에 있어 요구된 냉각도를 얻기 위해 필히 사용되어야 한다.

1)   사용될 잔골재는 그늘지게 할 것

2)   굵은 골재에 물을 뿌려줄 것

3)   냉각수 이용

4)   배합시 첨가될 물의 양의 100%까지 얼음을 이용할 것.

다.   하절기에 콘크리트를 타설하는데 있어 기후조건이 절박하여 얼음을 사용하는 방법이 고려되어 질 때 얼음을 저장하고 즉시 적재, 분쇄하고 믹서에 공급할 수 있는 장치를 제공 해야 한다.

라.    얼음 조각을 사용할 수 있으며, 얼음과 냉각수 이용법을 감독원에게 승인을 득해야 한다.

마.    콘크리트 타설 온도를 다음과 같이 제공하여야 한다.

1)  콘크리트 부재의 최소크기가 914MM 미만 : 32℃를 초과할 수 없다.

2)  콘크리트 부재의 최소크기가 914MM 이상 : 21℃를 초화할 수 없다.

3.6      콘크리트 면

가.    마 무 리

1)  벽이나 스탠드 상부 및 수평 OFFSETS이나 이와 유사한 콘크리트면, 즉 거푸집으로 성형한 콘크리트면에 인접하여 거푸집을 대지 않는 콘크리트면과 유사하게 흙손으로  면을 고르게 해야한다.

최종적으로 거푸집으로 성형한 콘크리트면과 성형되지 않은 콘크리트면이 균등하게              되도록 처리해야 한다.

2)  슬라브의 마무리는 도면상에 표시되어야 한다.

일체식 마무리로 처리해야 한다.  슬라브의 어떤 부분이나 어떤 방향에서든지 곧은      면을 지니도록 해야 한다.

3)  일체식 마무리가 되도록 지시된 표면은 특별한 연장을 사용하여 콘크리트를 두드려서           표면에 굵은 골재가 보이지 않도록 한다.

그런후 곧은자를 사용하여 스크리드질을 하고 흙손질을 하여 요구된 마무리 레벨을 갖    도록 해야 한다.

콘크리트가 완전히 경화되기 전에, 그러나 사람이 움직여도 깊은 자국을 남기지 않을    만큼 경화되었을 때에, 손이나 기계적인 방법으로 흙손질하며 굵은 골재가 보이지 않     고 평탄하고 고른면을 갖도록 해야한다.

흙손질을 할 때 표면에 물기가 떠오를 정도로 충분히 눌러주어야 한다.

표면에 물기가 가신후에는 기계 흙손질을 하여 부드럽고 평탄한 마무리가 되도록 해야  한다. 그 후 손흙손질을 하여 흙손자국을 없애도록 한다.

4)  몰탈 바탕을 하도록 되어있는 표면은 특별한 연장을 사용하여 콘크리트를 두드려 표      면에 굵은 골재가 나타나지 않도록 해야 한다.

그런후에 곧은자를 사용하여 스크리드질을 하고 흙손질을 하여 요구된 마무리 레벨을    갖도록 해야한다.

5)  빗질 마무리를 하도록 되어있는(주 출입구 2층 현관 앞) 표면은 일체식 마무리에 대      해 특기된 바와 같이 마무리 해야한다.  이때 손으로 쇠흙손질하는 것은 생략된다. 기 계 흙손질이 완료된 후 그 표면에 말머리털로 된 브러쉬로 주보행선에 직각되는 방향  으로 빗질해야 한다.

6)  벽체나 천장면을 노출시켜 마무리하는 부분은 거푸집을 해체한 후 가능한 한 빨리 면   마무리를 해야 한다. 돌출부가 지나치게 울퉁불퉁한 부분은 갈아서 없애도록 하여야      한다.

3.7      지수판

가.     지수판 재료는 대략 15M인 최대 설계 수두 압력을 견디어 낼수 있어야 한다.

나.     지수판과 FITTINGS는 다음과 같은 최저 온도조건에서 설치에 적합한 것이어야한다.

1) 대                           기 : -11℃

2) 콘크리트를 타설하기 전의 거푸집 : 2℃

3) 콘        크       리        트 : 7℃

다.     합성 고무나 네오플렌으로 된 지수판이나 FITTINGS는 최대 신장도가 최소 450%이상 되어야 하며 인장강도는 최소 175KG/㎠ 이상이어야 한다.

라.    제조업자는 지수판을 시험하여 그 지수판이 특기된 수압 조건에 일치한다는 증거를 제시해야 한다.

마.    지수판의 크기는 CONSTRUCTION JOINT용으로 편평한 아령형으로 한다.

바.    접착제는 지수판과 FITTING JOINT에 대한 것을 지수판 공급업자가 권유한 것에 따른다.